#### Составы для изготовления изделий методом вибропрессования.

Варианты приготовления раствора для прессования на 1 м3 смеси:

- В графе "Количество компонентов" перед скобками указан объем заполнителя в м3 , а в скобках - его вес в кг. В зависимости от конкретных местных условий (месторождения, способа получения и т.п.) плотность заполнителей может отличаться от использованных в составах средних значений плотности. В этом случае состав необходимо скорректировать опытным путем.

- В графе "Плотность бетона" указана его плотность в кг/куб. м. В графе "Марка бетона и полнотелого изделия" указана марка (прочность) бетона или марка любых полнотелых изделий из этого бетона (камней "под кирпич", цокольных, бордюрных и т.п.) в кг/см2.

- В графе "Марка пустотелого камня" указана марка в кг/см2 пустотелых стеновых камней размером 390х190х188 мм и пустотелых перегородочных камней. Прочность этих изделий ниже прочности бетона из-за наличия пустот.

- В составах опилкобетонов допускается использовать любые, нетронутые гнилью опилки, однако опилки хвойных пород предпочтительнее лиственных т.к. меньше разбухают. Для улучшения консервации опилок в бетоне в составы целесообразно вводить ускоритель Простон Д-18 в количестве до 2% от массы цемента.

- Из указанных составов лучшие теплоизоляционные свойства имеет бетон минимальной плотности: наиболее "теплый" - бетон с плотностью 880 кг/куб. м , наиболее "холодный" - с плотностью 2300 кг/куб. м.

Составы на основе цемента:

#### ТЯЖЕЛЫЕ БЕТОНЫ

| № п/п | Наименование компонентов | Кол-во компонентов | Плотность бетона кг/м3 | Марка бетона и полноте-лого блока кг/cм2 | Марка пусто-телого блока кг/cм2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бетоны на песке и щебне. |
| 1 | Цемент, кг Песок кварц м3 (кг) Вода, л. | 240 1,15 (1950) 90…130 | 2200 | 130 | 80 |
| 2 | Цемент, кг Песок кварц. М3 (кг) Щебень доломитовый или известняковый, м3 (кг) Вода, л | 200 0,54 (920) 0,65 (980) 90…130 | 2100 | 150 | 90 |
| 3 | Цемент, кг Отсев доломитовый или известняковый, м3 (кг) Щебень доломитовый или известняковый, м3 (кг) Вода, л | 200 0,3 (450) 0,8 (1200) 90…130 | 1900 | 130 | 75 |
| 4 | Цемент, кг Отсев доломитовый или известняковый, м3 (кг) Вода, л | 200 1,1 (1650) 90…130 | 1900 | 85 | 50 |
| 5 | Цемент, кг Песок кварц., м3 (кг) Щебень гранитный, м3 (кг) Вода, л | 200 0,54 (920) 0,65 (1100) 90…130 | 2300 | 170 | 100 |
| Бетон на отходах кирпича |
| 6 | Цемент, кг Бой глин. Или силик. Кирпича фракц. 2…15 мм, м3 (кг) Песок кварц., м (кг) Вода , л | 230 0,9 (990) 0,32 (540) 90…130 | 1800 | 100 | 60 |
| ЛЕГКИЕ БЕТОНЫ |
| Керамзитобетон |
| 7 | Цемент, кг Керамзит, м3 (кг) Вода, л | 250 1,2 (720) 100...150 | 1000 | 50 | 30 |
| 8 | Цемент, кг Керамзит фракц. 0...5 мм, м3 (кг) Керамзит фракц. 5...15 мм, м3 (кг) Вода, л | 220 0,65 (390) 0,6 (330) 90...130 | 950 | 90 | 30 |
| Золобетон |
| 9 | Цемент, кг Зола угольн. или сланц, м3 (кг) Вода, л | 200 1,2 (960) 90...130 | 1200 | 50 | 30 |
| 10 | Цемент, кг Зола угольн.или сланц. м3(кг) Песок кварц., м3 (кг) Вода, л | 220 0,9 (720) 0,32 (540) 90...130 | 1500 | 60 | 35 |
| 11 | Цемент, кг Щебень доломитовый или известняковый, м3 (кг) Зола угольн. или сланц., м3 (кг) Вода, л ¦ 9О...13О | 200 0,5 (750) 0,53 (420) 90...130 | 1500 | 120 | 70 |
| Керамзитозолобетон |
| 12 | Цемент, кг Керамзит фракц. О...5 мм, м3 (кг) Керамзит фракц. 5...15 мм, м3 (кг) Зола угольн. или сланц. м3 (кг) Вода, л | 200 0,65 (390) 0,55 (300) 0,44 (350) 90...130 | 950 | 50 | 30 |
| Шлакобетон |
| 13 | Цемент, кг Шлак гранулиров., м3 (кг) Вода, л | 200 1,3 (720) 90...130 | 950 | 75 | 45 |
| 14 | Цемент, кг Шлак гранулиров., м3 (кг) Песок кварц., м3 (кг) Вода, л | 200 0,9 (500) 0,32 (540) 90...130 | 1250 | 100 | 60 |
| 15 | Цемент, кг Шлак котельный, м3 (кг) Вода, л | 200 1,2 (1080) 90...130 | 1300 | 75 | 45 |
| Шлакобетон |
| 16 | Цемент, кг Шлак котельный, м3 (кг) Песок кварц., м3 (кг) Вода, л | 200 0,8 (720) 0,32 (540) 90...130 | 1450 | 100 | 60 |
| Золошлакобетон |
| 17 | Цемент, кг Шлак котельный, м3 (кг) Зола угольн. или сланц., м3 (кг) Вода, л | 200 0,8 (720) 0,4 (720) 90...130 | 1250 | 75 | 45 |
| Опилкобетон |
| 18 | Цемент, кг Опилки, м3 (кг) Песок кварц., м3 (кг) Вода, л | 260 0,6 (150) 0,65 (1100) 100...150 | 1500 | 50 | 30 |
| 19 | Цемент, кг Опилки, м3 (кг) Песок кварц., м3 (кг) Вода, л | 280 0,4 (100) 0,8 (1350) 100...150 | 1760 | 70 | 40 |
| 20 | Цемент, кг Опилки, м3 (кг) Песок кварц., м3 (кг) Известковое тесто, м3 (кг) Вода, л | 230 0,9 (220) 0,3 (500) 0,04 (50) 100...150 | 1000 | 50 | 30 |
| Керамзитоопилкобетон |
| 21 | Цемент, кг Крамзит, м3 (кг) Опилки, м3 (кг) Вода, л | 280 0,7 (420) 0,6 (150) 100...150 | 880 | 45 | 25 |
| 22 | Цемент, кг Крамзит, м3 (кг) Опилки, м3 (кг) Песок кварц., м3 (кг) Вода, л | 280 1,1 (600) 0,1 (25) 0,25 (425) 100...150 | 1350 | 60 | 35 |
| Золоопилкобетон |
| 23 | Цемент, кг Зола угольн. или сланц. м3 (кг) Опилки, м3 (кг) Песок кварц., м3 (кг) Вода, л | 230 0,55 (440) 0,6 (150) 0,65 (1100) 100...150 | 1500 | 50 | 30 |
| 24 | Цемент, кг Зола угольн. или сланц. м3 (кг) Опилки, м3 (кг) Песок кварц., м3 (кг) Вода, л | 230 0,06 (50) 0,4 (100) 0,8 (1360) 100...130 | 1750 | 70 | 40 |
| 25 | Цемент, кг Зола угольн. или сланц. м3 (кг) Опилки, м3 (кг) Вода, л | 260 0,75 (600) 0,45 (115) 100...150 | 1000 | 60 | 35 |
| Керамзитозолоопилкобетон |
| 26 | Цемент, кг Керамзит, м3 (кг) Зола угольн. или сланц. м3 (кг) Опилки, м3 (кг) Вода, л | 220 1,1 (600) 0,045 (40) 0,1 (25) 100...150 | 1300 | 60 | 35 |
| Перлитобетон |
| 27 | Цемент, кг Вспученный перлит, м3 (кг) Песок кварц., м3 (кг) Вода, л | 280 0,9 (240) 0,4 (680) 100...150 | 1200 | 50 | 30 |
| Полистеролбетон |
| 28 | Цемент, кг Полистирол гранул., м3 (кг) Песок кварц., м3 (кг) Вода, л | 250 0,4 (27) 0,55 (935) 100...150 | 1250 | 45 | 25 |
| СОСТАВЫ НА ОСНОВЕ ГИПСА: |
| Гипсозолобетон |
| 29 | Гипс Г-5, кг Зола-унос ТЭС, м3 (кг) Песок кварц., м3 (кг) Вода, л | 320 0,1 (80) 0,75 (1300) 210 | 1700 | 125 | 75 |
| 30 | Гипс Г-5, кг Зола-унос ТЭС, м3 (кг) Песок кварц., м3 (кг) Вода, л | 380 0,3 (210) 0,55 (950) 260 | 1600 | 110 | 65 |
| Гипсоопилкобетон |
| 31 | Гипс Г-5, кг Опилки, м3 (кг) Песок кварц., м3 (кг) Вода, л | 540 0,4 (100) 0,3 (500) 250 | 1150 | 50 | 30 |
| 32 | Гипс Г-5, кг Опилки, м3 (кг) Шлак гранулированый фракц. О...15 мм, м3 (кг) Вода, л | 540 0,4 (100) 0,3 (170) 260 | 850 | 40 | 25 |
| Гипсокерамзитобетон |
| 33 | Гипс Г-5, кг Керамзит, фракц. О...15 мм, м3 (кг) Вода, л | 430 0,8 (500) 270 | 1000 | 70 | 45 |